«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО  «АЛЬФАПОЛ»

_____________  Ю.Д. Гончаров

Главный технолог

ООО  «АЛЬФАПОЛ»

_____________  В.И. Малахов

« 30 » января 2016 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Устройство стяжек и покрытий  пола

СМЕСЬ СУХАЯ РАСТВОРНАЯ НАПОЛЬНАЯ УПЛОТНЯЕМАЯ НЕСУЩАЯ РАДИОЭКРАНИРУЮЩАЯ АНТИЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ МАГНЕЗИАЛЬНО – ШУНГИТОВАЯ В15 Пк3-Пк4 F200

ТУ 5745-001-82166262-2001

Санкт-Петербург

Издание № 3,  январь 2016 г

## 1. Область применения

1.1. Технологическая карта разработана для технологического процесса устройства покрытий пола (стяжек) с применением смеси сухой бетонной напольной несущей на магнезиально-шунгитовом вяжущем «АЛЬФАПОЛ  АМШ», В15 Пк3-Пк4 F200 ТУ 5745-001-82166262-2001

по существующему бетонному, цементно-песчаному или каменному основанию в отапливаемых (неотапливаемых) помещениях со значительной интенсивностью механических воздействий, средней интенсивностью воздействия жидкостей и высокими требованиями по гигиене.

Состав рекомендован для объектов промышленного и гражданского строительства, предприятий электронной промышленности, серверных, вычислительных центров, помещений дежурных сил армии и силовых структур, диспетчерских, переговорных пунктов. В медицинских оздоровительных центрах применяется для помещений реабилитации с релаксационно-оздоравливающим эффектом.

Технологическая карта предназначена для выполнения работ как для нового строительства, так и для реконструкции, капитального или текущего ремонта покрытий пола (стяжек).

Объемы работ, для которых применима технологическая карта:  точечный или текущий ремонт бетонного основания (выбоины, сколы, отслоения); ремонт магнезиальных полов, устройство покрытия пола по бетонному основанию, устройство выравнивающей стяжки пола под покрытие (полимерное, кафельная плитка, линолеум, ламинат, паркет, пробка).

Сухая строительная смесь в комплекте, необходимом для работы, поставляется с завода-изготовителя: ООО «АЛЬФАПОЛ», Россия 196600 г. Санкт-Петербург,  г. Пушкин,  ул. Автомобильная, д. 9 литер «А». Почтовый адрес офиса: 196135 г. Санкт-Петербург ул. Ленсовета, д.5. непосредственно на  объект (паллеты, 40 мешков по 25 кг сухой смеси Альфапол АМШ, обтянуты стрейч-пленкой).  Смесь упакована  в 3-х слойные бумажные мешки. Затворитель  (бишофит) поставляется в бочках по 200 литров или в пластиковых канистрах.

1.2.  Сухая строительная смесь выпускается по собственному патенту на изобретение № 2233255. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 78.01.06.574.П.011793.06.08.  ТУ 5745-002-82166262-2001. Материал обязательной сертификации не подлежит. Строительная смесь негорючая, не содержится в «Перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности».

Смесь сухая бетонная напольная несущая на магнезиально-шунгитовом вяжущем «АЛЬФАПОЛ  АМШ», В15 Пк3-Пк4 F200 ТУ 5745-001-82166262-2001. Для устройства радиоэкранирующего, с защитой от электромагнитных полей промышленной частоты, износоустойчивого  монолитного покрытия пола (стяжки).

Основные технические характеристики:

Толщина одного слоя                                                                                 от 15 до 40 мм

Расход материала  на слой 10 мм                                                              17  кг на 1м2

Время пригодности раствора к использованию                                        до 40 мин.

Прочность на сжатие,  не менее                                                                     20 МПа

Прочность на растяжение при изгибе, не менее                                             6 МПа

Прочность сцепления с бетоном, не менее                                                    1 МПа

Истираемость, не более                                                                                  0,7 г/ см2

Морозостойкость, марка, не менее                                                                  F200

Фракция заполнителя, максимальная                                                            10  мм

Теплопроводность                                                                                      0, 96  Вт/м˚С

Норма радиационной безопасности (НРБ-99)                                              1 класс

Удельная эффективная активность радионуклидов                                70±20 Бк/кг

Удельное объёмное электрическое сопротивление

по ГОСТ 12.4.124-83, не более                                                                      107 Ом-м

Удельное поверхностное электрическое сопротивление

по ГОСТ 12.4.124-83, не более                                                                      109 Ом-м

Категория  горючести, ГОСТ 30244-94                                                               НГ

Коррозионная стойкость, ГОСТ27677-88                                   бензин Аи-92, мин. масло 100%

Прочность сцепления с эпоксидными, полиуретановыми покрытиями    -     не менее 1 МПа

## 2. Общие положения

При работе по устройству покрытия пола (стяжки) соблюдать требования СНиП 2.03.13-88 «Полы»  и СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», раздел 4 «Устройство полов». Толщина покрытия выбирается по проекту.  Основание пола должно обеспечивать восприятие без трещинообразования всех видов нагрузок и силовых воздействий, которые могут иметь место в процессе эксплуатации.  Растворную смесь  укладывают по сухому созревшему (1-3 месяца) бетонному основанию, или 28 суточной цементно-песчаной стяжке.  Поверхность основания под стяжку должна быть  чистой,  прочностью  не менее 20 МПа и влажностью не более 5%. Нельзя укладывать смесь поверх свежеуложенного цементного пола и на постоянно увлажняемое или промороженное основание. Температура основания в процессе производства работ должна быть от +5°С до +25°С, а относительная  влажность  воздуха  не  более 60% на весь период выполнения работ по устройству пола. Уменьшение температуры основания (не ниже +5°С) замедляет процесс "схватывания" и удлиняет время набора прочности. Увеличение температуры основания может приводить к ускорению «схватывания» и образованию волосяных трещин. На рабочем месте избегать местного перегрева отдельных участков основания пола и готовой стяжки  (прямые солнечные лучи,  радиаторы отопления, воздуховоды и т.п.), а также сквозняков (первые 24 часа после заливки)

Интенсивное просушивание допускается не ранее, суток после укладки материала с помощью теплого воздуха, направленного рассеянно вверх. Увлажнение покрытия во время твердения не допускается. В течение 7 суток после заливки пола не допускается его укрытие влагонепроницаемыми материалами, попадание на поверхность воды, красок, растворителей, извести, мела и т.п.  Влажная уборка пола (без разливания воды из шланга и образования луж) допускается не ранее, чем через 7 суток после укладки материала.

Цвет магнезиального пола колеблется в серых тонах (от светло-серого  до темно-серого).  Цветовая неоднородность  не отражается на прочностных характеристиках материала. Устройство чистовых  покрытий, а так же покраску (пропитку) магнезиальных полов выполнять, руководствуясь Инструкциями на эти покрытия, но не ранее 7 суток после заливки пола (определяется влажностью стяжки). Образовавшееся на поверхности магнезиальное «молочко» перед нанесением полимерного покрытия (краски, пропитки), лака или клея удалить механическим способом. При устройстве магнезиальных покрытий пола необходимо повторять деформационные швы, существующие  в бетонном основании; швы заполнять полиуретановым герметиком.

## 3. Организация и технология выполнения работ

Технологический процесс

3.1. Перед началом работ Заказчик должен передать Исполнителю:

-  архитектурно-строительные чертежи;

-  отметку уровня чистого пола;

-  границы выполнения магнезиальных полов в осях строительного объекта;

-  акты на скрытые работы по нижележащим конструктивным элементам пола;

Принять по акту:

- сухое, очищенное от строительного мусора  основание пола (возраст бетона - не менее 3 месяцев, влажность не более 5 %,  прочность бетонного основания не менее 200 кг/см.кв.), защищённое от попадания атмосферных осадков, грунтовых и паводковых вод;

-  места подключения оборудования: 380 В, 220 В,  в необходимых количествах;

-  место подключения к водопроводной сети;

-  места складирования материалов;

-  место  установки смесителя.

Таблица 1

Раздел 3.1. Выполнение подготовительных операций

| Наименование и последова- тельность технологических операций | Объем работ, м2 | Перечень машин и механизмов затраты времени, маш.-ч | Наименование строительных материалов потребность, кг, м, м3 и т.п. | затраты труда рабочих, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Внешний осмотр на наличие протечек, трещин и видимых дефектов основания | 100 | - | - | 0,17чел-ч |
| 2. Проверка прочности основания | 10 точек | Прибор для неразрушающего контроля прочности бетона типа: молоток Шмидта, прибор ОНИКС-2.5 или др. | - | 0,5чел-ч |
| 3. Проверка влажности основания | Не менее 3 точек | Влагомер строительных материалов типа ВИМС – 2.22 | - | 0,33чел-ч |
| 4. Простукивание основания пола на предмет отслоений | Не менее 10 точек | Молоток | - | 0,17чел-ч |
| 5. Очерчивание фрагментов пола подлежащих демонтажу и трещин, подлежащих расшивке | Выявлен ные | Мел (карандаш) | - | 0,33чел-ч |
| 6. Демонтаж отслоившихся фрагментов бетонного основания | Выявлен ные | Перфоратор, лопата, тачка | - | По факту |
| 7. Поверхность тщательно очистить от веществ, мешающих приклеиванию выравнивающей смеси. | Выявлен ные | По типу веществ-загрязнителей, не удаляющихся фрезерованием | - | По факту |
| 8. Расшивка трещин, требующих омоноличивания | Выявлен ные | Перфоратор, углошлифовальная машина, металлическая щетка | - | По факту |
| 9. Фрезерование поверхности бетонного основания | 100 | Фрезеровальная машина типа СТ-200 | - | 3,5 чел-ч |
| 10. Обеспыливание бетонного основания | 100 | Щетка, промышленный пылесос | - | 2чел-ч |
| 11. Нивелировка бетонного основания и выставление маяков | Не менее 10 точек | Нивелир, рейка, маяки | - | 2чел-ч |
| 12. Огрунтовка бетонного основания за 1-2 раза | 100 | Щетка (жесткий валик) | Грунтовка «АЛЬФАГРУНТ» | 0,33чел-ч х 2 раза. с просушкой каждого слоя 4-6 часов |
| 13. Заделка расшитых трещин и демонтированных участков основания | По факту | Растворомешалка или ручной миксер с числом оборотов в пределах 400 – 600 об/мин). Ёмкость для замеса 50-100 л. Ведро для раствора, ведро для затворителя, шпатель, правило, | Сухая растворная смесь «АЛЬФАПОЛ АМШ» | По факту (за 3-4 часа до устройства основного покрытия) |
| 14. Приклейка демпфирующих прокладок к стенам, колоннам | По периметру помещения (колонн) |  | Мягкая ДВП 40 п/м (h=10 мм), (изолон) и т.п. Монтажный клей, 0.5 кг | 1чел-ч |

Таблица 2

Раздел 3.2. Выполнение основных  операций

| Наименование и последова- тельность технологических операций | Объем работ, м2 | Перечень машин и механизмов затраты времени, маш.-ч | Наименование строительных материалов потребность, кг, м, м3 и т.п. | затраты труда рабочих, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Приготовление рабочего раствора 2.1. Материал состоит из двух заводских компонентов и воды: - Мешок «АЛЬФАПОЛ АМШ» - 25 кг; - Затворитель (бишофит); - Вода. В бетономешалку вылить затворитель, долить ___ литров воды комнатной температуры (количество воды и затворителя указано в штампе на мешке), засыпать мешок сухой смеси и перемешать в течении 5 мин. Дать отстояться 2-3 минуты, повторно перемешать до полной однородности. | 100, ( на слой 20 мм.) | Растворомешалка, тачка строительная ведро для затворителя, воды, ареометр для замера плотности затворителя. | требуется: АЛЬФАПОЛ АМШ –136 мешков по 25кг; | 8чел-ч |
| 2. Укладка бетонной смеси на подготовленную поверхность по маякам с помощью правила | 100 | Шпатель, правило | Готовая бетонная смесь | По п. 1 |
| 3. Выдержка залитого основания | - | - | - | Выдержка: до возможности технологического прохода 8-10 часов; до отделки бетонозаглаживающей машиной 1-1,5 часа; до начала шлифования шлифовально-мозаичной машиной 48-72 часа до покрытия полимером 5-7 суток(контролируя влажность основания). |

Таблица 3

Раздел 3.3 Выполнение заключительных  операций

| Наименование и последова- тельность технологичес- ких операций | Объем работ, м2 | Перечень машин и механизмов затраты времени, маш.-ч | Наименование строительных материалов потребность, кг, м, м3 и т.п. | затраты труда рабочих, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подрезка выступающих демпфирующих прокладок в уровень с полом | Периметр помещения | Нож строительный | - | 1чел-ч |
| 2. Отделка 2.1. Заглаживание бетонозаглаживающей машиной 2.2. Шлифование (при необходимости) | 100 | Бетонозаглаживающая машина Мозаично-шлифовальная машина типа СО - 199 | Металлический диск, лопасти Комплект абразивных камней | 2чел-ч 4чел-ч |
| 2. Нанесение полимерного покрытия (при необходимости) согласно инструкции на данные покрытия | - | Валик, шпатель, правило | Согласно инструкции | 2чел-ч |

3.4. Указания по применению.

3.4.1. Сухая смесь  АЛЬФАПОЛ АМШ используется в качестве сухого компонента  бетонной смеси на основе магнезиально-шунгитового вяжущего. Сухая смесь  АЛЬФАПОЛ АМШ предназначена для устройства напольных покрытий.

3.4.2. Бетонная смесь готовится на месте производства строительных работ с помощью бетономешалки затворением сухой смеси раствором бишофита в пропорции, определяемой производителем. Точность дозирования компонентов 1% от массы.

3.4.3. Перемешивание смеси с затворителем (раствором бишофита) в бетономешалке (растворомешалке) производится до получения однородной массы по всему объему замеса. Время перемешивания определяется типом и характеристикой применяемого растворосмесителя.

3.4.4.  Не   допускается   использование  бетонных   смесей   в   течение времени, превышающего 40 мин. с момента их приготовления.

3.4.5.    Расход смесей зависит от толщины покрытия пола (стяжки).

4. Требования к качеству выполненных работ

4.1. При приeмке работ по устройству покрытия пола (стяжки), согласно требованиям действующих нормативных документов, контролировать:
        - соответствие прочностных характеристик покрытия пола проектным;
        - качество поверхности;
        - наличие и правильность выполнения деформационных швов;
        - допустимость отклонений «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛОВ (В РАЗВИТИЕ СНиП 3.04.01-87 “ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ”)

:

|  | Материалы | Допускаемые просветы при проверке двухметровой рейкой, мм |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Бетонные, мозаично-бетонные, цементно-песчаные, поливинилацетатно-цементно-бетонные, из кислотостойкого и жаростойкого бетона | 4 мм |
|  | 2. Поливинилацетатные, дощатые, паркетные, из линолеума, рулонное на основе синтетических волокон, из сверхтвердых древесноволокнистых плит | 2 мм |

4.2. Приемку законченных стяжек следует оформлять актом освидетельствования скрытых работ.

5. Контроль качества и приемка сухих смесей.

5.1. Контроль качества выполнения работ по устройству стяжки пола производится на следующих этапах:
        - подготовительном;
        - основном (приготовления  и укладки растворной смеси);
        - заключительном.
    
    5.2. На подготовительном этапе необходимо контролировать:
    - качество применяемых материалов для приготовления растворной смеси и их соответствие требованиям ТУ предприятия - изготовителя;

- поставляется в бумажных мешках, затворитель – в канистрах (бочках) – без срока хранения. Срок хранения  строительной смеси в сухом помещении в течение 6 месяцев с даты выпуска.
    - готовность растворо-смесительного и вспомогательного оборудования к производству работ;
    - правильность дозировки компонентов растворной смеси (по заводскому штампу на мешках)  в соответствии с указаниями проекта и условиями производства работ;
   5.3. Состав и технические характеристики  растворной  смеси должны быть подтверждены наличием паспорта-сертификата завода-изготовителя.  Состав, приготовление,  и методика укладки растворной смеси должны быть указаны в Инструкции по применению, нанесенной типографским способом на каждом мешке.

5.4. В процессе укладки  смеси необходимо контролировать:
        - качество сухой смеси (отсутствие комков, смерзания, сырости);
        - соблюдение норм дозирования  компонентов смеси (по штампу на мешке);

- плотность раствора бишофита  -1,19 кг/дм3    (контролировать ареометром) 
        - толщину укладываемых слоев (по маякам опираясь на отметку чистого пола);
        - температурный и влажностный режим помещения;

- температуру и влажность поверхности бетонного основания;

-  качество грунтования бетонного основания;
   5.5. Контроль качества уложенной растворной смеси должен осуществляться по отсутствию наплывов на поверхности покрытия, а также трещин, расслоения и неравномерной прочности покрытия  - после окончания схватывания (1,5-4 часа);
    На покрытии пола, в местах технологических стыков карт, примыканиях (к стенам, колоннам) допускаются:

- разнотонность цвета покрытия  (от светло - до темно-серого)

- незначительные шероховатости на поверхности покрытия глубиной 1 – 2 мм.

5.6. Бетонная смесь должна укладываться картами, без разрыва. Толщина укладываемого слоя должна быть установлена по проектной (иной другой согласованной) документации.
    5.7. Состав мероприятий на этапе выдерживания растворной стяжки:
    Во время набора эксплуатационной прочности (до 7 суток при температуре воздуха 20°С и относительной влажности воздуха 60%) не допускается:

- наличие сквозняков - 24 часа;

- движение пешеходов - 8 часов;

- движение транспортных средств на металлических колесах и на шипованной резине (на весь срок эксплуатации пола);

-  попадание на поверхность воды, красок, извести, мела и т.п.;

- укрытие готового покрытия влагонепроницаемыми материалами.

6. Транспортирование и хранение

6.1. Сухая смесь не относится к опасным грузам по ГОСТ 19433.

Упакованные сухие растворные смеси транспортируют всеми видами транспорта  в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозки и крепления грузов.

6.2. Транспортная единица груза формируется комплектно:
- сухая смесь в мешках на деревянном поддоне - групповая упаковка. При
необходимости пакет мешков на поддоне оборачивают упаковочной пленкой
для устойчивости пакета, восприятия транспортных нагрузок и защиты от
атмосферных воздействий;

- затворитель (раствор бишофита) на деревянном поддоне в пластиковых (металлических) емкостях.

6.3 Транспортировка сухих растворных смесей может осуществляться при температуре от +50 до -50 0С в любой климатической зоне. Не допускается попадания на мешки воды и других жидкостей.

6.4 Смесь должна храниться в упаковке изготовителя, в крытых, сухих помещениях с влажностью воздуха не более 60% при температуре не ниже +5°С в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения ее от увлажнения.

6.6 Срок хранения сухих растворных смесей 6 мес. со дня их изготовления. По истечении срока годности смесь должна быть проверена на соответствие требованиям ТУ. В случае соответствия требованиям ТУ смесь может быть использована по назначению.

7. Указания по технике безопасности

7.1. Устройство покрытий пола (стяжек)  зданий и сооружений производить с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", СНиП 12-04-2002 "Строительное производство" ч.2, должностных инструкций.
    7.2. Ежедневно перед началом работ необходимо проверять состояние оборудования, инструмента, расходных материалов, тары. Обнаруженные неисправности следует незамедлительно устранять.
    7.3. При перерывах в работе и при переходе с одного места на другое электропривод смесителя должен быть обесточен. При перерывах в работе более 30 минут следует очистить (промыть водой) бетономешалку (смеситель, шланги, инструмент). Запрещается сливать бишофит и  готовый раствор в канализацию. 
    7.4. В каждой смене должен быть обеспечен постоянный технический надзор со стороны прорабов, мастеров, бригадиров и других лиц, ответственных за безопасное ведение работ. Следящих за исправным состоянием оборудования и ограждений, а так же за чистотой и достаточной освещенностью рабочих мест и проходов к ним, наличием и применением рабочими респираторов (на операции замеса смесей), перчаток и защитных касок.