РЕЗУЛЬТАТЫ  ИСПЫТАНИЙ   МАГНЕЗИАЛЬНО-ШУНГИТОВЫХ  ЭКРАНОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

В.Н. НИКИТИНА1, Г.Г. ЛЯШКО1, Д.С.СОЛОВЬЕВ2, РОССИЯ

1 ООО «Альфа Пол», 2Санкт-Петербургский Государственный морской технический университет, Россия

e-mail: vnn@alfapol.ru

Аннотация.  Представлены результаты исследований радиоэкранирующих  свойств и электрофизических характеристик   магнезиально-шунгитовых сухих строительных  смесей «Альфапол».  Приведены коэффициенты экранирования и  зависимость эффективности экранирования от частотного диапазона. Дана характеристика существующих экранирующих материалов и показаны преимущества применения магнезиально-шунгитовых  строительных материалов.

Abstract.  Abstract 1. The report presents results of studies of radioshielding properties and electophysical characteristics inherent to “Alfapol” magnesite-schungite building mixtures. Shielding factors and the dependence of shielding efficiency on the frequency range are given. Advantages of use of shielding magnesite-schungite dry building mixtures are shown.

# Введение

Рост числа источников электромагнитных полей (ЭМП), увеличение  мощности технических средств, многообразие областей их применения  максимальное приближение излучающих устройств к человеку обусловили существенное увеличение энергетической экспозиции ЭМП, воздействующей на персонал и население. Особенно сложная электромагнитная обстановка складывается в крупных городах, где источниками электромагнитных полей радиочастотного диапазона являются радиоцентры связи, вещания, телевидения, радиолокационные станции, средства сухопутной подвижной радиосвязи. При этом антенны радиопередающих  объектов (ПРТО) размещаются на жилых и общественных зданиях и отдельно стоящих   опорах и мачтах.  На  них  нередко размещаются  десятки излучающих  антенн. При эксплуатации городского электрифицированного транспорта создаются  магнитные поля ультранизких частот. Воздушные линии электропередачи и подстанции создают ЭМП промышленной частоты. Источниками электромагнитных полей широкого спектра частот являются персональные компьютеры и электробытовые проборы. В процессе профессиональной деятельности используется разнообразное промышленное технологическое  и медицинское оборудование и приборы, используемые в научных целях.

Всё возрастающее электромагнитное загрязнение среды обитания человека и высокая биологическая активность фактора делает актуальной проблему защиты от ЭМП [2,3,4,5]. Экранирование электромагнитных волн является основой экологической безопасности и одним из самых действенных средств защиты. Применение  качественных экранов позволяет решать многие задачи, среди которых не только защита персонала  и обеспечение гигиенических  нормативов, но и проблемы электромагнитной совместимости и защиты информации.

При экранировании ЭМП  в радиочастотных диапазонах используются разнообразные радиоотражающие и радиопоглощающие материалы. К радиоотражающим материалам относятся различные металлы. Чаще всего используются железо, сталь, медь, латунь, алюминий. Эти материалы используются в виде листов, сетки, либо в виде решеток и металлических трубок. Металлические экраны позволяют достичь высокой степени ослабления ЭМП (десятки и сотни дБ).  Отрицательным свойством отражающих материалов является то, что они в некоторых случаях создают отраженные радиоволны, которые могут усилить облучение человека.  В настоящее время разработан широкий спектр радиопоглощающих материалов (радиопоглощающего пеностекло в виде плит марок "Кварц" и "Микрон, ферритодиэлектрических поглотителей электромагнитных волн -  ФДПЭВ и другие). Применение радиопоглощающих материалов актуально прежде всего при создании экранированных камер и помещений для проведения сертифицированных испытаний, высокоточных измерений радиоэлектронной аппаратуры и антенной техники.

Перечень строительных материалов, эффективно  экранирующих электромагнитные поля широкого диапазона частот, ограничен. Так, исследования показывают, что такие строительные материалы как кирпич, бетон, шлакоблоки в той или иной степени ослабляют электромагнитную энергию. Существенно более эффективные для защиты от ЭМИ минерал шунгит и строительные материалы на основе шунгитовых пород.  В Институте геологии Карельского научного центра РАН разработаны   строительных радиоэкранирующих материалов (РЭМ) на основе шунгитовых пород (кирпичи, кладочный раствор, конструкционный бетон, штукатурная мастика.

Промышленно-строительной компанией «Альфа-Пол»  создан новый класс строительных материалов - радиоэкранирующие магнезиально-шунгитовые   сухие строительные смеси (МШСМ). На магнезиально - шунгитовые сухие строительные смеси в 2003 году получен патент РФ на изобретение № 2233255 «Смесь сухая строительная».  Радиоэкранирующие смеси  предназначены для устройства пола и оштукатуривания стен. В состав выпускаемых смесей входят натуральные компоненты, такие как шунгит (наполнитель), магнезит (вяжущее) и бишофит (затворитель).

Исследование радиоэкранирующих свойств МШСМ

Проведением и организацией исследований по изучению радиоэкранирующих свойств   магнезиально-шунгитовых строительных материалов занимался  созданный в компании ООО  «Альфа-Пол» Испытательный исследовательский центр защиты от электромагнитных полей (Аттестат аккредитации).  Программой   испытания  материалов предусматривались исследования по двум по двум основным направлениям:  изучение электрофизических характеристик МШСМ и радиоэкранирующих свойств. В соответствии с разработанной программой на первом этапе  на базе ИИЦ были исследованы и получены коэффициенты экранирования более десяти образцов экранирующих материалов  «Альфапол» различного  конструктивного  исполнения (панели, кубы с различной длиной ребра). На втором этапе с учетом полученных  данных и совместно с сотрудниками аккредитованных лабораторий других организаций (Санкт-Петербургского Государственного морского технического университета, НТЦ «Атлас», СЗНЦ гигиены, Институтом геологии Карельского научного центра РАН и рядом других)  разрабатывалась  программа дальнейших испытаний материалов.

Для исследования  электрофизических характеристик   был использован метод  импульсной  рефлексометрии  и  применена теория распространения электромагнитных волн в коаксиальной линии. [1].  Исследование  закономерности распространения сверхкоротких электромагнитных импульсов в системах с распределенными параметрами при наличии неоднородности было использовано в расчетно-экспериментальной методике.  Работа проводилась на экспериментальной  установке,  состоящей из генератора сверхкоротких импульсов, цифрового стробоскопического осциллографа и специально изготовленной коаксиальной  линии с заполнением исследуемым материалом.  В результате расчета параметров неоднородности линии на основе измерения параметров зондирующего,  отраженного и прошедшего через участок с неоднородностью  импульсных сигналов и времени прохождения сигнала через линию  определялись электрофизические характеристики материала. Были получены экспериментальные электрофизические характеристики материала:

- относительная диэлектрическая проницаемость  – 21,2

- относительная магнитная проницаемость – 1,0

- электропроводность – 0, 313 См/м

Результаты  исследований подтвердили, что электропроводность МШСМ практически определяется  электропроводностью входящего в его состав шунгита. В процессе затвердевания  магнезиально-шунгитового  строительного материала (Альфапол ШТ-1) была определена временная динамика установления  стабильных электрофизических  характеристик. Магнезиально-шунгитовый строительный  материал обладает преимущественно радиопоглощающими свойствами.

Полученные значения электрофизических  характеристик материала позволили провести расчетную  оценку частотной зависимости эффективности экранирования.

Исследования, выполненные   в лабораторных и натурных условиях, показали, что эффективность экранирования  МШСМ    зависит от частотного диапазона электромагнитных излучений [6,7].  В таблице 1 представлены коэффициенты экранирования электромагнитных полей в диапазоне частот от 10,0 кГц до 34,5 ГГц  штукатурным составом  «Альфапол ШТ-1» при толщине слоя штукатурки 15 мм.

Таблица 1

Значения коэффициентов экранирования ЭМП

| Частота МГц | Коэффициенты экранирования |
| --- | --- |
|  | дБ | разы |
| 0,01 – 0,16 | 26,9-17,1 | 22,2-7,1 |
| 0,24 – 22,0 | 16,6-6,4 | 6,7-2,1 |
| 30,0 – 90,0 | 11,0-13,9 | 3,9-4,9 |
| 110,0 – 210,0 | 11,0-8,2 | 3,9-2,5 |
| 230,0 – 420,0 | 9,0-14,0 | 3,1-25,1 |
| 430,0 – 530,0 | 13,1-8,0 | 20,4-6,3 |
| 540,0 – 640,0 | 6,0-5,3 | 4,5-3,4 |
| 650,0 – 740,0 | 7,9-11,0 | 6,1-12,9 |
| 760,0 – 920,0 | 12,6 | 18,2-6,1 |
| 940,0 – 1000,0 | 11,7-12,0 | 14,8-16,5 |
| 2450,0 | 8,0 | 6,1 |
| 10000,0 | 18,1 | 64,7 |
| 34500,0 | 18,3 | 67,8 |

Материал экранирует также электрические поля  частотой 50 Гц. Эффективность экранирования составляет 37,2 дБ (73 раза). С увеличением толщины слоя эффективность экранирования возрастает.

Исследование антиэлектростатических свойств показало, что   магнезиально-шунгитовые строительные смеси обеспечивают снижение объемного электрического сопротивления до 103 Ом-м, что существенно ниже 107 Ом-м, установленного ГОСТ 12.4.124-83.

Области применения

Проведенные испытания позволили определить основные области применения экранирующих строительных материалов. Использование МШСМ позволяет обеспечить соблюдение предельно допустимых уровней электромагнитных полей на рабочих местах и жилище, сократить протяженность санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки при проектировании зданий в близи ЛЭП и передающих радиотехнических объектов.

Преимущества сооружений на основе магнезииально-шунгитовых строительных материалов в том что, в них совмещаются не только экранирующие, но и конструкционные свойства, что позволяет создавать специальные строительные конструкции с применением традиционных строительных технологий. Традиционные строительные материалы могут снижать уровни ЭМП. Так, например, кирпичная стена толщиной 70 см снижает уровень электромагнитного поля (ЭМП)  в сверхвысокочастотном (СВЧ) диапазоне до 21 дБ, шлакобетонная стена при толщине 46 см до 20,5 дБ. Применение магнезиально-шунгитовой строительной смеси дает близкую эффективность экранирования ЭМИ СВЧ диапазона (до 18 дБ) при существенно меньшей толщине слоя - в 15 мм. Кроме того,  экранирование традиционными строительными материалами громоздко, при их использовании трудно обеспечить герметичность экрана. Разработанные составы являются немагнитными материалами,    не снижают естественное магнитное поле Земли. Совмещение в одном сооружении конструкционных и экранирующих свойств значительно снижает сроки ввода таких экранированных помещений в эксплуатацию.  Экранирующие штукатурные составы наносятся по обычной строительной технологии.

Магнезиально-шунгитовые составы не содержат цемента, имеют ряд  положительных  строительных свойств,  таких как беспыльность, маслобензостойкость, морозоустойчивость, пожаробезопасность, высокая адгезия с различными материалами, в том числе с металлом. Разработанные  магнзиально-шунгитовые сухие строительные смеси удовлетворяют основным гигиеническим требованиям: не выделяют опасных газов и запахов соответствуют первому классу по радиационной безопасности (НРБ-99). Материалы прошли санитарно-эпидемиологическую экспертизу и получили положительное санитарно-эпидемиологическое заключение № 78.01.06.574.П.000552.02.06. Они рекомендованы к применению в жилых и общественных зданиях, в производственных помещениях со значительной интенсивностью механических воздействий, в пищевых, фармацевтических, медицинских, детских учреждениях.  Стали победителями программы «Сделано в Санкт-Петербурге» и конкурсов  «100 лучших товаров России» 2005 г. и 2006 г.

В настоящее время  ведутся исследования по испытанию многослойных экранов с применением   МШСМ.

### Литература

1. Байдин Ф.Н.,  Никитина В.Н., Сафронов Н.Б.  Электрофизические характеристики и радиоэкранирующие свойства магнезиально- шунгитовых композиционных строительных материалов. // Сборник докладов Девятой Российской научно-технической конференции по электромагнитной совместимости технических средств и электромагнитной безопасности – СПб. –2006–  С. 292-294.

2.Григорьев О. А., Бичелдей Е. П., Меркулов А.В., Степанов В. С.,  Шенфильд Б. Е. Определение подходов к нормированию воздействия антропогенного электромагнитного поля на природные экосистемы. // Ежегодник Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений. – М.: РУДН, 2003. – С. 46–74.

3. Григорьев Ю. Г. Человек в электромагнитном поле // Радиационная Биология. Радиоэкология. – 1997. Т. 37  Вып. 4. – С. 690–702.

4. Григорьев О. А., Степанов В. С., Меркулов А.В., Григорьев Ю. А. Электромагнитная безопасность человека. – М., 1999. –145 с.

5. Никитина В.Н., Мельцер А.В. Актуальные проблемы обеспечения электромагнитной безопасности населения Санкт-Петербурга // Труды девятой  Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности». – 2006. Т.6. – С. 237–240

6. Никитина В. Н.,  Калинина Н. И., Ляшко Г. Г. Магнезиально-шунгитовые строительные материалы как средство защиты от радона и электромагнитных полей // Безопасность жизнедеятельности. – 2005. №12. – С. 34–36.

7. Никитина В. Н.,  Ляшко Г. Г., Поцелуева Л.Н.,  Радиоэкранирующие свойства магнезиально-шунгитовых строительных материалов. // // Ежегодник Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений. – М.: РУДН, 2006. – С. 109–113.