«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО  «АЛЬФАПОЛ»

_____________  Ю.Д. Гончаров

Главный технолог

ООО  «АЛЬФАПОЛ»

_____________  В.И. Малахов

« 30 » января 2016 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Устройство стяжек и покрытий  пола

СМЕСЬ СУХАЯ БЕТОННАЯ НАПОЛЬНАЯ УПЛОТНЯЕМАЯ НЕСУЩАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЦЕМЕНТНАЯ В40 F400 W16 П4-П5

«АЛЬФАПОЛ  ВБ»

Санкт-Петербург

Издание № 3,  январь 2016 г

## 1. Область применения

1.1. Технологическая карта разработана на технологический процесс устройства стяжек    (покрытий) пола с применением высокопрочного водостойкого бетона для устройства монолитных промышленных полов сухой строительной напольной  несущей смеси АЛЬФАПОЛ ВБ (смесь сухая напольная несущая цементная В40 F400 W16 П4-П5)    по существующему бетонному, цементно-песчаному или каменному основанию в отапливаемых (неотапливаемых) помещениях со значительной интенсивностью механических воздействий, значительной интенсивностью воздействия жидкостей и высокими требованиями по гигиене.

Состав рекомендован  для устройства стяжек и покрытий пола на объектах энергетики,  в  цехах, паркингах, терминалах, складах, холодильниках, бассейнах, резервуарах, очистных сооружениях, при устройстве фундаментов, колодцев и т.п.

Технологическая карта предназначена для выполнения работ, как для нового строительства, так и для реконструкции, капитального или текущего ремонта покрытий (стяжек) пола.

Объемы работ, при которых следует применять данную карту:  капитальный или текущий ремонт бетонного основания пола; устройство покрытия пола по бетонному основанию, а также устройство стяжки пола под покрытие (эпоксидное, полиуретановое,  плитка и т.п.).

Сухая строительная смесь в комплекте, необходимом для работы, поставляется с завода-изготовителя: ООО «АЛЬФАПОЛ», Россия 196600 г. Санкт-Петербург,  г. Пушкин,  ул. Автомобильная, д. 9 литер «А». Почтовый адрес офиса: 196135 г. Санкт-Петербург ул. Ленсовета, д.5. непосредственно на  объект (паллеты, 40 мешков по 25 кг,  обтянуты стрейч-пленкой).  Смесь упакована  в 3-х слойные бумажные мешки.

1.2.  Материал обязательной сертификации не подлежит. Строительная смесь негорючая, не содержится в «Перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности».

АЛЬФАПОЛ ВБ. Смесь сухая бетонная гидроизоляционная цементная В40 F400 W16 П4-П5

Для устройства износоустойчивого  монолитного покрытия (стяжки) пола.

Основные технические характеристики:

Толщина одного слоя                                                               от 20 до 200 мм

Водонепроницаемость                                                                     W 16

Морозостойкость, циклов                                                                 F400

Класс бетона                                                                               не ниже  B40

Прочность (на сжатие)                                                                      50 МПа

Истираемость                                                                             менее  0,4 г/см2

Фракции, максимально                                                                    10  мм

Прочность сцепления с увлажненным бетоном                     более  0,6 МПа.

Прочность сцепления с огрунтованным бетоном                   более 0,8 МПа.

Температура применения (основания)                                          от +50С

Расход материала (с учётом щебня) на слой 10 мм                 23 кг на 1м2

## 2. Общие положения

При работе по устройству стяжки (покрытия) пола соблюдать требования СНиП 2.03.13-88 «Полы»  и СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», раздел 4 «Устройство полов». Толщина покрытия выбирается по проекту.  Основание пола должно обеспечивать восприятие без трещинообразования всех видов нагрузок и силовых воздействий, которые могут иметь место в процессе эксплуатации.  Бетонную  смесь  укладывают по сухому созревшему (1-3 месяца) бетонному основанию, или  цементно-песчаной стяжке.  Поверхность подстилающего слоя должна быть  чистой,  прочностью на сжатие не менее 20 МПа и влажностью не более 5%. Нельзя укладывать смесь поверх свежеуложенного цементного пола и на постоянно увлажняемое или промороженное основание. Температура основания в процессе работ должна быть  +5°С…+25°С и на весь период выполнения работ по устройству пола. Уменьшение температуры основания (не ниже  +5°С) замедляет процесс "схватывания" и удлиняет время набора прочности. Увеличение температуры может привести к уменьшению текучести смеси и образованию трещин. В помещении для работы избегать местного перегрева отдельных участков основания пола и готовой стяжки  (солнце,  радиаторы отопления, воздуховоды и т.п.), а также сквозняков (первые 72 часа после заливки)

После выполнения работ по укладке растворной смеси необходимо обеспечить тщательный уход за нанесенным покрытием. Для этого используют стандартные методы ухода за цементо содержащими материалами:

— для предотвращения пересыхания  стяжки следует производить увлажнение поверхности после схватывания раствора. Смачивать поверхность стяжки необходимо в течение 3 суток 2–3 раза в день с расходом воды 1–3 л/м2.

— в случае использования растворной смеси при температуре основания выше 25 ºС, вся поверхность должна быть обработаны пленкообразующим составом (например, грунтовкой «АЛЬФАГРУНТ»).

— в случае невозможности увлажнения поверхности водой, рекомендуется на поверхность бетонного пола уложить влажную мешковину или укрыть её пленкой. Влажная уборка пола допускается не ранее, чем через 28 суток после укладки материала.

Цвет пола  серый или по желанию заказчика.  Цветовая неоднородность  не отражается на прочностных характеристиках материала. Устройство чистовых  покрытий, а так же нанесение полимерных покрытий   выполнять, руководствуясь Инструкциями на эти покрытия, контролируя влажность стяжки (величина влажности должна быть не более 5%). При укладке стяжки на площади более 30 м.кв. необходимо повторить деформационные швы в бетонном основании или нарезать новые. При этом размер длинной стороны участка не должен превышать размер короткой стороны более, чем в 1,5 – 2 раза. Например: швы нарезаются между несущими колоннами здания. Швы заполнить герметиком.

## 3. Организация и технология выполнения работ

Технологический процесс

3.1. Перед началом работ Заказчик должен передать Исполнителю:

- архитектурно-строительные чертежи;

- отметку уровня чистого пола;

- границы выполнения стяжки пола в осях строительного объекта;

-  акты на скрытые работы по нижележащим конструктивным элементам пола;

Принять по акту:

- помещение  для проведения работ с температурой не ниже  +10°С, с освещением, пригодным для выполнения работ, защищенное  от попадания атмосферных осадков;

- сухое, очищенное от строительного мусора  основание пола (возраст бетона - не менее 3 месяцев -  влажность не более 5 %,  прочность бетонного основания - не менее 200 кг/см.кв);

и определить:

-  места подключения оборудования: 380 В, 220 В,  в необходимых количествах;

-  место подключения к водопроводной сети;

-  места складирования материалов;

-  место  установки бетоносмесителя.

Таблица 1

Раздел 3.1. Выполнение подготовительных операций

| Наименование и последова- тельность технологических операций | Объем работ, м2 | Перечень машин и механизмов затраты времени, маш.-ч | Наименование строительных материалов потребность, кг, м, м3 и т.п. | затраты труда рабочих, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Внешний осмотр на наличие протечек, трещин и видимых дефектов основания | 100 | - | - | 0,17чел-ч |
| 2. Проверка прочности основания | 10 точек | Прибор для неразрушающего контроля прочности бетона типа: молоток Шмидта, прибор ОНИКС-2.5 или др. | - | 0,5чел-ч |
| 3. Проверка влажности основания | Не менее 3 точек | Влагомер строительных материалов типа ВИМС – 2.22 | - | 0,33чел-ч |
| 4. Простукивание основания пола на предмет отслоений | Не менее 10 точек | Молоток | - | 0,17чел-ч |
| 5. Очерчивание фрагментов пола подлежащих демонтажу и трещин, подлежащих расшивке | Выявлен ные | Мел (карандаш) | - | 0,33чел-ч |
| 6. Демонтаж отслоившихся фрагментов бетонного основания | Выявлен ные | Перфоратор, лопата, тачка | - | По факту |
| 7. Поверхность тщательно очистить от веществ, мешающих приклеиванию выравнивающей смеси. | Выявлен ные | По типу веществ-загрязнителей, не удаляющихся фрезерованием | - | По факту |
| 8. Расшивка трещин, требующих омоноличивания | Выявлен ные | Перфоратор, углошлифовальная машина, металлическая щетка | - | По факту |
| 9. Фрезерование поверхности бетонного основания | 100 | Фрезеровальная машина типа СТ-200 | - | 3,5 чел-ч |
| 10. Обеспыливание бетонного основания | 100 | Щетка, промышленный пылесос | - | 2чел-ч |
| 11. Нивелировка бетонного основания и выставление маяков (направляющих) | Не менее 10 точек Направляющие | Нивелир, рейка, маяки Профильная труба, уголок металлический | - 100 м/п Сухая растворная смесь «АЛЬФАПОЛ ВБ» | 2чел-ч |
| 12. Огрунтовка бетонного основания за 1-2 раза | 100 | Щетка (жесткий валик) | Грунтовка «АЛЬФАГРУНТ» | 0,33 чел-ч х 2 раза. с просушкой каждого слоя 4-6 часов |
| 13. Заделка расшитых трещин и демонтированных участков основания | По факту | Бетономешалка соответствующей производительности. Тележка (ручная тачка) для перевозки бетонной смеси. Ведро для воды, шпатель, правило. | Сухая растворная смесь «АЛЬФАПОЛ ВБ», щебень по норме | По факту (за 3-4 часа до укладки основного покрытия |
| 14. Приклейка демпфирующих прокладок к стенам, колоннам | По периметру помещения (колонн) |  | Мягкая ДВП 40 п/м (h=10 мм), (изолон) и т.п. Монтажный клей, 0.5 кг | 1чел-ч |

Таблица 2

Раздел 3.2. Выполнение основных  операций

| Наименование и последова- тельность технологических операций | Объем работ, м2 | Перечень машин и механизмов затраты времени, маш.-ч | Наименование строительных материалов потребность, кг, м, м3 и т.п. | затраты труда рабочих, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Приготовление рабочего раствора 1.1. Материал состоит из сухой смеси и щебня: - Мешок «АЛЬФАПОЛ ВБ» ; - Щебень гранитный - Вода. В бетономешалку вылить воды по норме, засыпать мешок сухой смеси и мешок щебня. Для приготовления 1 м3 бетона требуется 1150 кг сухой смеси «АЛЬФАПОЛ ВБ», 1150 кг гранитного щебня, 184-200 литров воды. Один метр кубический смеси состоит из 46,8 комплекта. Перемешать в бетономешалке в течение 5 мин. до полной однородности. | 100, ( на слой 30 мм.) | Бетономешалка соответствующей производительности. Тележка (ручная тачка) для перевозки бетонной смеси. Ведро для воды, шпатель, правило. | Для приготовления одного замеса (один комплект) бетона использовать: 1. Мешок «АЛЬФАПОЛ ВБ» - 25 кг 2. Щебень гранитный фракции 5-10 мм. - 25 кг 3. Вода - 4,5 л Расход сухой смеси 23 кг на 1 м2 при толщине слоя 10 мм. | 8чел-ч |
| 2. Укладка бетонной смеси на подготовленную поверхность (свежеуложенную смесь разровнять правилом по направляющим). | 100 | То же. Правило | Готовая бетонная смесь | По п. 1 |
| 3. Выдержка уложенного готового бетонного основания | - | - | - | Выдержка: - до возможности прохода 8 часов; - до отделки бетонозаглаживающей машиной 2,5-5 часов; - до начала шлифования мозаично-шлифовальной машиной 5-6 суток – до покрытия полимером (при необходимости)– по достижении основанием влажности 5%. |

Таблица 3

Раздел 3.3 Выполнение заключительных  операций

| Наименование и последова- тельность технологических операций | Объем работ, м2 | Перечень машин и механизмов затраты времени, маш.-ч | Наименование строительных материалов потребность, кг, м, м3 и т.п. | затраты труда рабочих, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подрезка выступающих демпфирующих прокладок в уровень с полом | Периметр помещения | Нож | - | 1чел-ч |
| 2. Отделка 2.1. Заглаживание бетоноотделочной машиной 2.2. Нарезка противоусадочных швов, заполнение герметиком 2.3. Шлифование (при необходимости) 2.4. Нанесение полимерного покрытия (при необходимости) согласно инструкций на данное покрытие | 100 - - | Бетонозаглаживающая машина Машина (ручная или колёсная) - швонарезчик Мозаичношлифовальная машина типа СО-199 Валик, шпатель, правило | - Металлический диск, лопасти Диск алмазный, герметик полиуретановый Комплект камней Расход материала согласно инструкции на данное покрытие | 2чел-ч 2чел-ч 4чел-ч 4чел-ч |

Радел 3.4. Указания по применению

3.4.1. Сухая смесь  «АЛЬФАПОЛ ВБ» применяется в качестве сухой составляющей  бетонной смеси, предназначенной для напольных покрытий.

3.4.2. Бетонная смесь готовится на месте производства строительных работ в смесителях принудительного действия (бетономешалках) затворением сухой смеси водой с добавлением щебня гранитного. Точность дозирования компонентов 1% от массы.

3.4.3. Перемешивание смеси в бетономешалке производится до получения однородной массы по всему объему замеса. Время перемешивания определяется типом и характеристикой применяемого оборудования, но не менее 5 минут.

3.4.4.  Не   допускается   использование  бетонных   смесей   в   течение времени, превышающего 40 мин. с момента их затворения.

3.4.5. Не допускается разбавление застывшей рабочей смеси водой.

3.4.6. Расход смеси зависит от проектной толщины пола (стяжки).

4. Требования к качеству выполненных работ

4.1. При приёмке стяжки (покрытия) пола, согласно требованиям действующих нормативных документов, определять:
        - качество бетона в отношении прочности, указанной в проекте;
        - качество поверхностей;
        - наличие и правильность выполнения деформационных швов;
        - допустимость отклонений «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛОВ (В РАЗВИТИЕ СНиП 3.04.01-87 “ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ”)

:

|  | Материалы | Допускаемые просветы при проверке двухметровой рейкой, мм |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Бетонные, мозаично-бетонные, цементно-песчаные, поливинилацетатно-цементно-бетонные, из кислотостойкого и жаростойкого бетона | 4 мм |
|  | 2. Поливинилацетатные, дощатые, паркетные, из линолеума, рулонное на основе синтетических волокон, из сверхтвердых древесноволокнистых плит | 2 мм |

4.2. Приемку законченных полов (стяжек) следует оформлять актом освидетельствования скрытых работ.

5. Контроль качества и приемка сухих смесей.

5.1. Контроль качества выполнения работ по устройству стяжки (покрытия) пола предусматривает его осуществление на следующих этапах:
        - подготовительном;
        - основном (приготовления,  и укладки растворной смеси);
        - заключительном.
    
    5.2. На подготовительном этапе необходимо контролировать:
    - качество применяемых материалов для приготовления бетонной смеси и их соответствие требованиям ТУ предприятия - изготовителя;

- поставляется в бумажных мешках. Срок хранения  строительной смеси «АЛЬФАПОЛ ВБ» в сухом помещении в течение 6 месяцев с даты выпуска.
    - подготовленность смесительного и вспомогательного оборудования к производству работ;
    - правильность  состава бетонной смеси (по заводскому штампу на мешках)  в соответствии с указаниями проекта и условиями производства работ;
    - результаты испытаний контрольных образцов бетонной смеси предприятием-изготовителем (по запросу).
    5.3. Состав и технические характеристики  бетонной  смеси должны быть подтверждены наличием паспорта-сертификата завода-изготовителя.  Состав, приготовление,  и укладка бетонной смеси должны быть указаны в Инструкции по применению, нанесенной типографским способом на каждом мешке.

5.4. В процессе укладки  смеси необходимо контролировать:
        - качество сухой смеси (отсутствие комков, смерзания, сырости);
        - соблюдение норм дозирования  компонентов смеси (вода по штампу на мешке);
        - толщину укладываемых слоев (по маякам или направляющим);
        - температурный и влажностный режим помещения;

- температуру поверхности бетонного основания;

-  качество грунтования бетонного основания;
   5.5. Контроль качества уложенной  смеси после выполнения операции заглаживания должен осуществляться по отсутствию наплывов, пузырьков, отсутствию мест оголения щебня на поверхности покрытия, а также трещин, расслоения и неравномерной прочности покрытия  - после окончания  укладки  (8 часов);
    На покрытии пола, в местах технологических стыков карт, примыканиях (к стенам, колоннам) допускаются:

- разнотонность оттенков   цвета покрытия  (от светло - до темно-серого)

- незначительные отдельные шероховатости на поверхности покрытия глубиной до 2 мм.

5.6. Бетонная смесь должна укладываться картами, без разрыва. Бетонная смесь заливается на подготовленное основание и разравнивается с таким расчетом, чтобы ее верх был немного выше уровня виброрейки. Бетонная смесь под действием вибрации оседает до нужного уровня и разравнивается. При этом нужно следить, чтобы виброрейка постоянно скользила по поверхности бетона. В тех местах, где смесь оседает ниже ее уровня, лопатой добавляют бетон в необходимых количествах.

5.7. Состав мероприятий на этапе выдерживания растворной стяжки:
    Во время набора эксплуатационной прочности (до 28суток при температуре воздуха 20°С и относительной влажности воздуха 60%) не допускается:

- наличие сквозняков - 24 часа;

- движение пешеходов - 8 часов;

- движение транспортных средств на металлических колесах и с шипованной резиной (на весь срок эксплуатации пола);

-  попадание на поверхность красок, извести, мела и т.п.;

6. Транспортировка и хранение.

6.1. Сухая смесь не относится к опасным грузам по ГОСТ 19433.

Упакованные сухие растворные смеси транспортируют всеми видами транспорта  в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозки и крепления грузов.

6.2. Транспортная единица груза формируется комплектно:
- сухая смесь в мешках на деревянном поддоне - групповая упаковка. При
необходимости пакет мешков «АЛЬФАПОЛ ВБ» на поддоне оборачивают упаковочной пленкой
для устойчивости пакета, восприятия транспортных нагрузок и защиты от атмосферных воздействий;

6.3 Транспортировка сухих растворных смесей может осуществляться при температуре от +50 до -50 0С в любой климатической зоне. Не допускается попадания на мешки воды и других жидкостей.

6.4 Смесь должна храниться в упаковке изготовителя, в крытых, сухих помещениях с влажностью воздуха не более 70% при температуре не ниже +5°С в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения ее от увлажнения.

6.5. Срок хранения сухих растворных смесей «АЛЬФАПОЛ ВБ» 6 мес. со дня их изготовления. По истечении срока годности смесь должна быть проверена на соответствие требованиям ТУ. В случае соответствия требованиям ТУ смесь может быть использована по назначению.

7. Указания по технике безопасности.

7.1. Устройство стяжек пола  зданий и сооружений производить с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", СНиП 12-04-2002 "Строительное производство" ч.2, должностных инструкций.
    7.2. Ежедневно перед началом работ необходимо проверять состояние оборудования, инструмента, расходных материалов, тары. Обнаруженные неисправности следует незамедлительно устранять.
    7.3. При перерывах в работе и при переходе с одного места на другое электропривод бетоносмесителя должен быть обесточен. При перерывах в работе более 30 минут следует очистить (промыть водой) бетономешалку (инструмент). Запрещается сливать  готовый раствор в канализацию. 
    7.4. В каждой смене должен быть обеспечен постоянный надзор со стороны прорабов, мастеров, бригадиров, ответственных за безопасное ведение работ, за исправное состояние оборудования, за чистотой и достаточной освещенностью рабочих мест и проходов к ним, применением рабочими респираторов (на операции замеса), перчаток и защитных касок.